Shanghai Shangmu Technology Co. Ltd.

TEL: 8618121203996

上木科技价目表

1.铝基类

U型单通AAO纳米模板

| 规格 | 孔径(D) | 孔间距 | 孔深(d) | 尺寸 | 单价 (元/片) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAO-SP-11 | 10nm | 25nm | 50nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-12 |  |  | 1µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-21 | 30nm | 65nm | 300nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-22 |  |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-23 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-301 | 50nm | 65nm | 300nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-302 |  |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-303 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-31 | 50nm | 100nm | 300nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-32 |  |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-33 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-41 | 70nm | 100nm | 300nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-42 |  |  | 5µm | 20*20mm | 15 | 5片起 |
| AAO-SP-43 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-51 | 90nm | 100nm | 300nm | 20*20mm | 95 | 5片起 |
| AAO-SP-52 |  |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-53 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-61 | 200nm | 450nm | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-62 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-71 | 300nm |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-72 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-81 | 400nm |  | 5µm | 20*20mm | 115 | 5片起 |
| AAO-SP-82 |  |  | 60µm | 20*20mm | 135 | 5片起 |
| AAO-SP-94 | 500nm | 800nm | 5µm | 20*20mm | 320 | 5片起 |
| AAO-SP-95 | 600nm |  | 5µm | 20*20mm | 320 | 5片起 |
| AAO-SP-96 | 700nm |  | 5µm | 20*20mm | 320 | 5片起 |

纳米铝孔阵列模板

| 规格 | 孔径(D) | 孔间距 | 孔深（d） | 尺寸 | 单价（元/片） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-PA-1 | 90nm | 110nm | 50nm | 20*20mm | 70 | 5片起 |
| Al-PA-2 | 400nm | 450nm | 100nm | 20*20mm | 70 | 5片起 |
| Al-PA-3 | 50nm | 70nm | 30nm | 20*20mm | 70 | 5片起 |

V型单通AAO纳米模板

| 规格 | 孔径(D) | 孔间距 | 孔深(d) | 尺寸 | 单价 (元/片) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAO-VS-11 | Up: 90nm Down:40nm | 100nm | 200nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |
| AAO-US-11 | Up: 100nm Down:40nm | 120nm | 200nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |
| AAO-VS-41 | Up: 200nm Down:100nm | 450nm | 300nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |
| AAO-VS-42 | Up: 300nm Down:100nm |  | 300nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |
| AAO-VS-43 | Up: 400nm Down:100nm |  | 500nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |
| AAO-VS-44 | Up: 400nm Down:100nm |  | 300nm | 20*20mm | 226 | 5片起 |

2.纯膜类

双通AAO纳米模板

| 规格 | 孔径(D) | 孔间距 | 孔深(d) | 单价(元/片) Φ12/25mm 圆片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAO-DP-01 | 30nm | 65nm | 50-70μm | 156/226 | 5片起 |
| AAO-DP-02 | 50nm | 65nm | 50-70μm | 156/226 | 5片起 |
| AAO-DP-11 | 50nm | 110nm | 50-70μm | 136/206 | 5片起 |
| AAO-DP-12 | 70nm | 110nm | 50-70μm | 136/206 | 5片起 |
| AAO-DP-13 | 90nm | 110nm | 50-70μm | 136/206 | 5片起 |
| AAO-DP-41 | 200nm | 450nm | 50-70μm | 136/206 | 5片起 |
| AAO-DP-42 | 300nm | 450nm | 50-70μm | 136/206 | 5片起 |
| AAO-DP-43 | 400nm | 450nm | 50-70μm | 156/226 | 5片起 |

AAO双通过滤膜 (Φ13mm/25mm / 47mm)

| 型号 | 货号 | 孔径(D) | 圆形直径 | 包装（pcs） | 价格（元/盒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAOdisc | 625-020 | 0.02μm | Φ25mm | 50 | 4250 | 支撑环 |
| AAOdisc | 625-100 | 0.1μm | Φ25mm | 50 | 4500 | 支撑环 |
| AAOdisc | 625-200 | 0.2μm | Φ25mm | 50 | 4500 | 支撑环 |
| AAOdisc | 647-020 | 0.02μm | Φ47mm | 50 | 6500 | 支撑环 |
| AAOdisc | 647-100 | 0.1μm | Φ47mm | 50 | 7000 | 支撑环 |
| AAOdisc | 647-200 | 0.2μm | Φ47mm | 50 | 8400 | 支撑环 |
| AAOfilter | 013-020 | 0.02μm | Φ13mm | 100 | 3500 | 纯膜 |
| AAOfilter | 013-100 | 0.1μm | Φ13mm | 100 | 3800 | 纯膜 |
| AAOfilter | 013-200 | 0.2μm | Φ13mm | 100 | 4000 | 纯膜 |

说明：AAOfilter为不带支撑环系列，纯膜尺寸即标定；AAOdisc为带支撑环系列，标定尺寸Φ25mm，膜有效尺寸为Φ21mm；标定尺寸为47mm，膜有效尺寸为Φ43mm，其他尺寸可定制。

3.超薄移植膜类

超薄移植AAO膜（面积S≥1cm2，客户提供衬底）

| 规格 | 孔径(D) | 孔间距 | 孔深 (d) | 单价 (元/片) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAO-FS-01 | 30nm | 65nm | 200nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-02 | 30nm | 65nm | 400nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-11 | 50nm | 100nm | 200nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-12 | 50nm | 100nm | 400nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-21 | 70nm | 100nm | 200nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-22 | 70nm | 100nm | 400nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-41 | 300nm | 450nm | 500nm | 600 | 5片起 |
| AAO-FS-42 | 400nm | 450nm | 500nm | 600 | 5片起 |